金蜘蛛第六期紧固件行业培训研讨会

- 欧美紧固件标准技术条件    任赤兵   2008年12月19日

- 高强度紧固件缺陷产生的原因及防止措施     阎振中    2008年12月26日

- 铆接与铆钉     孟武功     2009年01月09日

“欢迎你带着问题来参加，培训研讨互动，提高产品质量和促进高端新产品的开发！”

由全国紧固件标准化技术委员会主办，上海市紧固件和焊接材料技术研究所、沈阳标准件研究所协办，金蜘蛛紧固件传媒承办，以及相关行业协会商会荣誉支持的“中国紧固件行业研讨会系列”在08年继续发扬光大，培训研讨互动，提高产品质量和促进高端新产品的开发！

中国紧固件行业培训中心——2008第六期三场预告：

- 欧美紧固件标准技术条件

主 讲 人：任赤兵 高级工程师 从业38年
个人简介：本科学历，机械、金属材料及热处理专业，任中国紧固件技术委员会委员（三届）、浙江省标准件标准化技术委员会副主任、原浙江省紧固件检测站站长。

2005年、2007年、2008年随中国紧固件标准化技术委员赴法国巴黎、瑞典、瑞士参加ISO国际紧固件标准化工作会议。参加中国紧固件技术委员会编写的《紧固件标准实施指南》书中“欧美紧固件技术条件”一章节、主笔《欧美紧固件标准技术要求》一书。在《紧固件世界》杂志等全国性期刊发表多篇论文。

授课时间：2008年12月19日（周五）上午9点至12点，下午2点至5点；

12月20日（周六）上午9点至12点

课程简介：1、出口紧固件质量理念；

2、欧美紧固件标准体系（EN、ISO、DIN、ASTM、SAE紧固件标准质量要求）；

3、欧美紧固件螺纹与检验；

4、欧美紧固件机械性能与材料（ASTM、SAE-2007年版、2008年版）。

授课风格： 授课介绍+实际案例分析+现场互动+答疑分析

授课对象： 从事标准件生产的质量和技术科工程技术人员和专业人员；从事标准件外贸出口的销售人员。

课程所解决的热门问题：

- 出口标准件的质量技术要求；

- 欧美紧固件标准的相互关系和要求；

- 欧美紧固件螺纹检验质量要求；

- 欧美紧固件机械性能的最新质量、技术条件和检验程序要求；

- 德制螺母DIN 934的生产和技术条款；

- 欧美紧固件检测标准件的相互关系。

- 高强度紧固件缺陷产生的原因及防止措施

主 讲 人：阎振中 高级工程师 从业39年
个人简介：本科学历，金属材料及热处理专业，任上海市徐汇区金相热处理学会副理事长。2006年起为金蜘蛛紧固件网专家顾问。在《现代零部件》、《铁道标准设计》、《第七次全国热处理大会》、金蜘蛛《紧固件》等全国性期刊发表多篇论文。
授课时间：2008年12月26日（周五）上午9点至12点，下午2点至5点；

12月27日（周六）上午9点至12点

课程简介：1、夹杂物。发纹、裂纹产生的主要原因；

2、怎样采取针对性措施对付缺陷产生；

3、从材料、工艺、检测等几个方面控制缺陷。

授课风格：理论探讨+实际案例分析+现场互动+答疑分析

授课对象：从事紧固件的生产、销售，检验人员；紧固件材料采购人员；紧固件公司的各级管理人员。

课程所解决的热门问题：

1、高强度紧固件通常选择的材料及其特点；

2、材料常见缺陷的种类及产生原因；

3、缺陷产生与金属组织结构；

4、热处理工艺不当，对高强度紧固件的影响；

5、贝氏体组织产生的原因及影响；

6、控制缺陷的方法；

7、其他热处理工艺缺陷；

8、具体实例分析。

- 铆接与铆钉

主 讲 人：孟武功 高级工程师 从业26年
个人简介：一九八二年大学毕业后一直从事高强度紧固件，冲压件工艺与模具        设计工作。曾在国企工作多年，九八年后一直在私企工作。
授课时间：2009年01月09日（周五）上午9点至12点，下午2点至5点；

01月10日（周六）上午9点至12点

课程简介：介绍铆接种类与现状；解释铆钉类产品的使用与生产；铆钉的材料与处理。

授课风格：从实际出发、不拘泥于常规授课形式，以解决实际问题为立足点、以案例分析为主线、以实战经验为背景。

授课对象：铆接产品的设计与制造人员。

彻底解答以下热门问题：主要针对在网站上或邮件常常咨询的铆接与铆钉问题，涉及有类型、材料、生产、及使用。

1、不锈钢中302、304、316、316L有什么区别，他们分别有什么特性？钢中常用的牌号有哪些？他们之前有什么区别？分别有什么特点？铝质AL、1060、5056、5052、5050有什么区别？分别有什么特点？铜质中H59，H62，H65，H68，H70有什么区别？分别有什么特点？以上材质做铆钉常用的有哪些？

2、铆钉的分类，每一种类型的细分类及相关的数据资料和图片？制作铆钉的材质有哪些？化学成份分别是？

3、35MnB2 ，45MnB2 ，42CrMo4o是什么材料，可以用来冷镦机产生铆钉吗?硬度要达到630HVI，是加硬处理吗?我产生的产品是德国，材料是他们说的，硬度也是他们说的，可以做到吗?

4、请问生产货车车架上的铆钉材料能不能用ML35A？

5、请问孟武功专家：ST35是跟国内的ML35＃钢的成份，力学性能差不多吗？是不是适合做空心铆钉？

6、我有一款铆钉，杆经是M14和M12的,客人要求表面硬度HV125~170芯部硬度HRB67~85.请问,用什么材料可以做?是否要退火.1020材料可以吗?

7、圆头半空心铆钉的头部充不满、光洁度不够，是什么原因造成的，如何解决，请赐教！

8、请问：孟武功先生；空心翻边铆钉用那种方法加工合适？

9、请教各位老大，我打的5M半空心铆钉的尾部是斜边的，要怎样才能打平。

10、冷墩材料的欧洲牌号为：EN 10263-2 C4C，对应国内哪款型号？且要求是环保材料，制造铆钉用。

11、我司是一家专业生产铆钉公司,近发现公司产品有内牙牙锋有沟,产品总长为6.85mm,M2牙,现产品两端有出现有沟,但中部部位正常?请教各位!

………...等等问题。

培训宗旨：
讲授热门课程，解决实际问题，成就业界精英，提高产品质量和促进高端新产品的开发，增强企业核心竞争力。

报名费用：
学费、讲义费 1280元/人/次；
高级会员优惠300元/人/次；招生名额各32人。
注：可协助预订酒店(168元/晚，双人或单人房)。

授课地点：
杭州市江干区新塘路65号
元华旺座B座1902室

联系人： 
傅岚 小姐（培训经理）

电话：(0571) 87166691

13958185931

传真：(0571) 87166613   
E-Mail: fl@3339.com

付 费 信 息

请通过以下两种付款方式把业务款项汇到我司：

我司的银行汇款帐号：
　　银行：招商银行广州分行营业部
　　帐户：广东金蜘蛛电脑网络有限公司
　　帐号：200880308510001

邮汇地址：
　　收款人：广东金蜘蛛电脑网络有限公司（或陈启艳）
　　汇款地址：广州市体育西路133号天河大厦6105室收　
　　邮政编码：510620

办理汇款后请把汇款底单和以下“报名回执”传真到杭州0571－87166613 以确认参加课程名额。

报 名 回 执

参加课程：（请在选择的课程后面打“√”）

《欧美紧固件标准技术条件》

《高强度紧固件缺陷产生的原因及防止措施》

《铆接与铆钉》

参加人员资料：

企业名称：

| 姓名 | 性别 | 职位 | 联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

是否需要协助预订酒店？

备注：