公制粗牙螺丝最小抗拉荷重表

单位：千克力（kgf）

| 螺纹规格 (mm) | 应力面积(mm2) | 各强度等级螺丝之最小抗拉荷重 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| M1.6 | 1.27 | 52 | 78 | 104 | 135 | 158 |
| M2 | 2.07 | 88 | 126 | 169 | 219 | 258 |
| M2.5 | 3.39 | 145 | 207 | 276 | 360 | 422 |
| M3 | 5.03 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| M4 | 8.78 | 350 | 525 | 700 | 875 | 1050 |
| M5 | 14.2 | 570 | 850 | 1140 | 1420 | 1700 |
| M6 | 20.1 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
| M8 | 36.6 | 1450 | 2200 | 2900 | 3650 | 4300 |
| M10 | 58 | 2300 | 3500 | 4600 | 5800 | 6950 |
| M12 | 84.3 | 3350 | 5050 | 6700 | 8400 | 10000 |
| M14 | 115 | 4600 | 6900 | 9200 | 11500 | 13800 |
| M16 | 157 | 6300 | 9400 | 12600 | 15700 | 18800 |
| M18 | 192 | 7700 | 11500 | 15400 | 19200 | 23000 |
| M20 | 245 | 9800 | 14700 | 19600 | 24500 | 29400 |
| M22 | 303 | 12100 | 18200 | 24200 | 30300 | 36400 |
| M24 | 353 | 14100 | 21200 | 28200 | 35300 | 42300 |
| M27 | 459 | 18400 | 28200 | 36700 | 45900 | 55000 |
| M30 | 561 | 22400 | 33600 | 41800 | 56100 | 67300 |
| M33 | 694 | 29800 | 42400 | 58700 | 73600 | 86400 |
| M36 | 817 | 35000 | 50000 | 69100 | 86700 | 102000 |
| M39 | 976 | 41800 | 59800 | 82600 | 104000 | 122000 |